Шифр: ЕУМ

К4

N 11

Наименование: двуручный тарный (?) сосуд.

Описание морфологии и технологии. Крупный сосуд с низким, сужающимся к основанию, горлом, покатыми плечиками и близким к сферической форме туловом. Дно узкое, плоское, с отпечатками досок гончарного круга. На тулове, в месте его максимального расширения, находятся две небольшие ручки. В сечении ручки овальной формы со слабо выраженным ребром  на наружной поверхности. Сосуд орнаментирован налепным горизонтальным валиком, находящимся на уровне верхних прилепов ручек. Изготовлен с использованием гончарного круга. Наружная и внутренняя поверхности, а также тесто в изломе - бежевого цвета (с оттенком оранжевого). Глина плотная с добавками кварцевого песка (а также песка черного цвета) и мелких известковых частиц. Наружная и внутренняя поверхности заглажены.

Размеры.: диаметр венчика - 14,4 см;

диаметр максимального расширения тулова - 29,6 см;

диаметр дна - 13,8 см;

общая высота - 32,6 см;

высота горла - 2,3 см;

высота тулова - 30,3 см;

параметры сечения ручки - 2,6см х 1,1 см.

.